附件5

交通运输部2015年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 邯郸市翼途交通设施配件有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省十天高速K662+000～K663+000 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 广东六达交通工程有限公司 | 甘肃省十天高速K640料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县亿安交通设施有限公司 | 甘肃恒和交通设施安装有限公司 | 甘肃省十天高速K575+500～K576+500 | 10000 | 32 | 22 | 10 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 兰州金路交通设施有限责任公司 | 甘肃省十天高速K572+500～K573+500 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 中交第一公路勘察设计研究院中交第二公路工程局设计施工总承包 | 青海省西宁南绕城公路三十里铺料场处 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 陕西省铜旬高速K184+200～K186+800 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县峰通交通安全设施有限公司 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 陕西省铜旬高速K217+000～K218+000 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 陕西省西咸北环线高速K50+500料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 陕西省西咸北环线高速 太平镇料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 平安交通建设工程有限公司 | 河南省三淅高速卢西段K12+500～K13+500 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 河北科力交通设施有限公司 | 河南省三淅高速西寺段K26+900～K27+900 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 江西省公路工程有限责任公司 | 河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K68+000～K69+000 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 安徽亿豪交安设施有限公司 | 江苏东方交通工程有限公司 | 安徽省铜南宣高速K64+300料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 江西省昌宁高速 K51+000料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市九盛标准件有限公司 | 天津市环路公路设施有限公司 | 天津市滨海西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程K0+000～K17+400处 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县泰昌交通设施有限公司 | 河北路桥故城支线项目部八工区 | 河北省衡德高速公路故城支线机场连接线存料区 | 10000 | 32 | 1 | 31 | 镀锌层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 河北省张承高速公路张家口段K126+400 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县富凯交通设施有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限公司 | 河北省张承高速公路张家口段小南营料场 | 10000 | 32 | 18 | 14 | 镀锌层厚度、整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 永年县正德紧固件有限公司 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 河北省张承高速公路张家口段西辛营互通 | 10000 | 32 | 20 | 12 | 镀锌层厚度、整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东冠县四通交通设施有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 河北省张承高速承德段丰宁互通 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 河北省张承高速承德段K85+370 | 10000 | 32 | 1 | 31 | 镀锌层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 山西省汾阳至邢台高速公路榆社至和顺（二期）料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 江苏省阜建高速公路K25+250～K26+300 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 江苏省常溧高速 K39+600～K40+600 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程1标施工现场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关JA01标料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建省福州京台高速公路JTB1项目部 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县丰利交通设施配件有限公司 | 湖南路桥建设集团有限公司 | 福建省邵武至光泽高速公路公路JA1合同段施工现场 | 5000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 鄂州市强发标准件制造有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省湄渝高速公路莆田段B2合同段施工现场 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 盛世国际路桥建设有限公司、湖北利航交通开发公司、潍坊东方交通设施工程有限公司 | 山东省德商高速聊城至范县段K120+300 -K148+030段 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东华标螺丝有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 山东省德商高速聊城至范县段K161+000处 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年标准件厂 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 山东省德商高速夏津至聊城段K66+100左幅 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县正德紧固件有限公司 | 中交第一工程局有限公司 | 四川省遂西高速公路建设工程SX-JA2标（K47+200料场） | 8000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川省自隆高速公路建设工程（K11互通料场） | 5000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |