附件2

交通运输部2015年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省十天高速K662+000～K663+000 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南京忠信交通设施有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 陕西省铜旬高速K184+200～K186+800 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 陕西省铜旬高速K217+000～K218+000 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 陕西省西咸北环线高速K63+000～K64+000 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 贵州省毕都高速 K168+900处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 平安交通建设工程有限公司 | 河南省三淅高速卢西段K12+500～K13+500 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县昌运交通设施有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 河南省三淅高速卢西段 K67+160赛根互通料场处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市昌盛制管有限公司 | 河北科力交通设施有限公司 | 河南省三淅高速西寺段K26+900～K27+900 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K16+000～K17+000 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 湖南海鸿交通工程有限公司 | 河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段K94+820料场处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒昌路桥设施有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 安徽省铜南宣高速K25+000～K26+000 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 安徽碧豪生态科技有限公司 | 安徽省铜南宣高速K32+000～K33+000 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县北方管业集团 | 江苏东方交通工程有限公司 | 安徽省铜南宣高速K65+000～K66+000 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 大成工程建设有限公司 | 江西省昌宁高速 K64+340料场处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 天津市环路公路设施有限公司 | 天津市滨海西外环高速公路（津汉高速-海景大道）工程K0+000～K17+400处 | 330 | 20 | 18 | 2 | 防腐层附着性能 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 河北省张承高速公路张家口段西辛营互通 | 1000 | 20 | 11 | 9 | 镀锌层厚度、定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北奎鹏交通设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 河北省张承高速公路张家口段K126+400料场 | 1000 | 20 | 16 | 4 | 定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 河北省张承高速公路张家口段小南营料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 山东众冠交通设施有限公司 | 河北路桥集团故城支线项目部八工区 | 河北省衡德高速故城支线K7+700 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 内蒙古陆宇交通设备有限公司 | 沙河市飞耀交通设施有限公司 | 河北省张承高速公路承德段大滩收费站 | 1000 | 20 | 14 | 6 | 镀锌层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 邯郸市昌盛制管有限公司 | 苏州交通工程集团有限公司 | 河北省张承高速公路承德段丰宁互通 | 1000 | 20 | 6 | 14 | 镀锌层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 山西省汾阳至邢台高速公路榆社至和顺（二期）YK55+060～YK55+300 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港华夏交通科技有限公司 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 江苏省阜建高速公路K25+025～K26+300 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 江苏省常溧高速 K39+600～K40+600 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程1标ZK43+000-ZK44+000 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基体金属板厚 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关JA01标ZK133+440 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 罗源鑫顺金属制品有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建省福州京台高速公路JTB1合同段现场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南京万邦交通设施有限公司 | 湖南路桥建设集团有限公司 | 福建省邵武至光泽高速公路公路JA2标合同段现场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东伟达交通设施有限公司 | 湖南路桥建设集团有限公司 | 福建省邵武至光泽高速公路公路JA1标合同段现场 | 1200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港华夏交通科技有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省湄渝高速公路莆田段B2合同段现场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 盛世国际路桥建设有限公司 | 山东省德商高速聊城至范县段K120+300 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东晨阳交通设施有限公司 | 湖北利航交通开发公司 | 山东省德商高速聊城至范县段K134+000 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 山东省德商高速聊城至范县段K148+030 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 山东省德商高速聊城至范县段K161+000 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒昌路桥设施有限公司 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 山东省德商高速夏津至聊城段K66+100左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 四川新安达交通设施有限公司 | 中交第一工程局有限公司 | 四川省遂广高速公路建设工程SG-JA1标（K14+200料堆） | 1240 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 中交第一工程局有限公司 | 四川省遂西高速公路建设工程SX-JA2标(K47+200料堆) | 1200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川省自隆高速公路建设工程（K11互通料堆） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 四川新安达交通设施有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川省自隆高速公路建设工程（K11互通料堆） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川省自隆高速公路建设工程（K11互通料堆） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚 | 合格 | / |