附件7

交通运输部2015年度交通运输产品（高密度聚乙烯硅芯管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T496-2004判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中交第一公路勘察设计研究院中交第二公路工程局设计施工总承包 | 青海省西宁南绕城公路 峡口隧道入口料场处 | 48盘 | 5盘 | 5 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 陕西京源硅塑材料有限公司 | 陕西高速电子工程有限 | 陕西省铜旬高速中吕村大桥料场处 | 5盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 陕西京源硅塑材料有限公司 | 江苏安防科技有限公司 | 陕西省西咸北环线K28+690料场 | 5盘 | 1盘 | 0 | 1 | 环刚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 金华市鸿威通讯器材厂 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 贵州省毕都高速K168+900处 | 7盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 科润智能科技股份有限公司 | 河南省三淅高速卢西段郭家湾一号隧道 | 3盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 苏州灵煜塑胶管业科技有限公司 | 陕西政和汉唐工程有限公司 | 河南省三淅高速西寺段 | 3盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 安徽省铜南宣高速K82+250料场 | 20盘 | 3盘 | 0 | 3 | 结构尺寸、环刚度、拉伸强度、落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 江西方形科技有限公司 | 江西省昌宁高速流坑南互通A匝道 | 12盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 江西省交通工程集团公司 | 江西省昌栗高速K195+000慈化互通 | 6盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 广东飞达交通工程有限公司 | 广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段（K202+100） | 12盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段（K157+680） | 12盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 江苏铁电交通科技集团有限公司 | 广东省潮州至惠州高速公路（K95+780~K99+500） | 5盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 邢台路桥建设总公司 | 河北省张承高速承德段k68+100处 | 1盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 河北省张承高速承德段k49+852处 | 1盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北凯巍塑业有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 河北省张承高速承德段TJ9合同段1号基层拌合站 | 1盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津日腾飞管业有限公司 | 天津市第二市政公路工程有限公司 | 天津市唐廊高速公路一期k28+900处 | 1盘 | 1盘 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 雄县旺通塑料制品有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 天津市唐廊高速公路一期k10+200处 | 18盘 | 5盘 | 5 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津日腾飞管业有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 山西省左黎高速K15+900处 | 12盘 | 2盘 | 2 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 盐城市海超交通设施制造厂 | 中交二公局第三工程有限公司 | 江苏省阜建高速公路K32+970.6料场 | 140盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 盐城市海超交通设施制造厂 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 江苏省常溧高速公路路面一标项目部 | 192盘 | 3盘 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 福建省京台高速公路南平段迪口收费广场 | - 2盘 | - 2盘 | - 2 | - 0 | - / | - 合格 | - / |
|  | 湖北亮诚塑业科技有限公司 | 大成工程建设有限公司 | 福建省沈海复线高速公路宁德漳湾至连江浦口福州段半下田大桥 | - 2盘 | - 2盘 | - 2 | - 0 | - / | - 合格 | - / |