附件6

交通运输部2015年度交通运输产品（桥梁支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品规格型号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数（组） | 按JT/T 4-2004标准判定 |  | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | GJZ 300×350×63 | 上海彭浦橡胶制品有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 陕西省坪汉高速总监办中心试验室库房 | 194 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 300×350×63 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 陕西省坪汉高速总监办中心试验室库房 | 324 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 350×400×84 | 衡水同力橡胶制品有限公司 | 中铁十八局集团第五工程 有限公司 | 陕西省坪汉高速总监办中心试验室库房 | 234 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率）、抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 350×350×87 | 衡水中盛工程橡胶有限公司 | 中交路桥华南贵黔1标 | 贵州省贵黔高速1标项目部仓库 | 48 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 350×87 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司息黔高速TJ-6标 | 贵州省息黔高速TJ-6标库房 | 25 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水伟建工程橡胶有限公司 | 北京鑫实路桥集团公司 | 江西省东昌高速C5合同段库房 | 135 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度） | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水健达工程橡胶有限公司 | 江西交建工程集团有限公司 | 江西省东昌高速C4合同段梁厂仓库 | 269 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水橡胶股份有限公司 | 浙江省大成建设集团有限公司东昌A3标项目经理部 | 江西省东昌高速A3标梁厂库房 | 80 | 1 | 不合格 | 抗压弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZ F4 250×43 | 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省商登高速郑州段TJ-2标拌合站 | 83 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 300×65 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中交三公局 | 江西省船广高速A3标项目部 | 36 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度） | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZ F4 300×65 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 江西省东昌高速C3标梁场 | 66 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 300×65 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | 江西省东昌高速B3标梁场 | 120 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×74（CR） | 宁波路宝科技实业集团有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市高速蓟汕南段2标项目部 | 128 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 300×65 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 河北省密涿高速公路L4标库房 | 18 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×350×54 | 河北省交通金属橡胶制品有限公司 | 河北汇通路桥建设集团有限公司 | 河北省荣成至乌海高速公路LJSG-9标梁场库房 | 24 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 200×250×42 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 中交一公局荣乌高速21标 | 河北省荣成至乌海高速公路LJSG-21标库房 | 81 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 350×63 | 衡水恒力通工程橡胶有限公司 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 河北省邢衡高速公路衡水段二期工程LQ7标仓库 | 60 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 300×52 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 中铁十四局二公司邢衡高速二期衡水段LQ5项目经理部 | 河北省邢衡高速公路衡水段二期工程LQ5标仓库 | 18 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 350×76 | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省长邯高速公路改扩建工程项目潞城互通拌合站 | 79 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×35(NR) | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程路基二标库房 | 170 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ250×52(NR) | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 中交一公局第三工程有限公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程路基七标拌合站 | 181 | 1 | 不合格 | 抗剪弹性模量 | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZ200×35(NR) | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程路基八标拌合站 | 21 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ400×69(NR) | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程桥梁标库房 | 48 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ F4 300×65(NR) | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程桥梁标库房 | 52 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ300×74(NR) | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程路基五标库房 | 28 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×49(NR) | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程路基五标库房 | 208 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ200×35(NR) | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 辽宁省沈平公路改扩建工程路基五标库房 | 268 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×74 | 衡水华瑞工程橡胶有限责任公司 | 东盟营造有限公司 | 江苏省泰高高速TG-4标仓库 | 208 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZ 250×74 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路兴化至泰州段XHT-1标仓库 | 104 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 250×76 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 南京交通工程有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路兴化至泰州段XHT-1标仓库 | 104 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GYZF4 350×69 | 衡水伟建工程橡胶有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 福建省福州东南绕城高速公路A1标1#梁场 | 24 | 1 | 不合格 | 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） | 已整改，经确认合格 |
|  | GYZF4 250×76 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 福建省沈海复线宁连高速公路宁德段A2合同段工地仓库 | 101 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省宁德沈海复线高速公路柘荣至福安段A5合同段拌和站处 | 28 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 400×450×86 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 厦沙高速公路泉州德化段1#梁仓库 | 30 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 厦沙高速公路泉州德化段1#梁仓库 | 30 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 400×450×86 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 厦沙高速公路泉州德化段A5合同段1#梁仓库 | 80 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 厦沙高速公路泉州德化段A5合同段1#梁仓库 | 80 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 350×400×86 | 山东新奥工程橡胶有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 厦沙高速公路三明段A9合同段预制梁场 | 60 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×350×76 | 山东新奥工程橡胶有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 厦沙高速公路三明段A9合同段预制梁场 | 40 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZ 300×350×63 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 厦沙高速公路三明段A2合同段1#梁仓库 | 52 | 1 | 合格 | / | / |
|  | GJZF4 300×350×65 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 厦沙高速公路三明段A2合同段1#梁仓库 | 130 | 1 | 合格 | / | / |

注：生产企业已提交整改报告，结果待确认。