附件1

2007年交通产品质量行业监督抽查检测项目及委托抽查机构表

| 序号 | 抽查产品 名称 | 抽查内容及检测项目 |  | 抽查范围 抽查地点 | 委托抽查检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路用沥青 | A级、 B级道路石油沥青 | 针入度100g,5s 25℃ | 在建和改建高等级公路用未拆装（封）或沥青储存罐中的产品 | 交通部公路工程 检测中心 联系人：李福普、陈景 电话：(010)62079583，62079576 传真：(010)62079576 |
|  |  |  | 针入度指数PI |  |  |
|  |  |  | 软化点TR﹠B |  |  |
|  |  |  | 60℃动力粘度 |  |  |
|  |  |  | 延度5cm/min,10℃，15℃ |  |  |
|  |  |  | 含蜡量（蒸馏法） |  |  |
|  |  |  | 闪点（COC） |  |  |
|  |  |  | 溶解度，15℃ |  |  |
|  |  |  | 密度，15℃ |  |  |
|  |  |  | TFOT后：质量变化、针入度比、延度10℃ |  |  |
|  |  | 聚合物改性 沥青 | 针入度25℃ |  |  |
|  |  |  | 针入度指数PI |  |  |
|  |  |  | 延度5℃，5cm/min |  |  |
|  |  |  | 软化点TR﹠B |  |  |
|  |  |  | 运动粘度135℃ |  |  |
|  |  |  | 闪点 |  |  |
|  |  |  | 溶解度 |  |  |
|  |  |  | 离析 |  |  |
|  |  |  | 粘韧性、韧性 |  |  |
|  |  |  | 弹性恢复，25℃ |  |  |
|  |  |  | TFOT（或RTFOT）后： 质量变化、针入度比、延度5℃ |  |  |
|  |  | 农村公路用道路石油沥青 | 针入度25℃ | 在建和改建农村公路用未拆装（封）或沥青储存罐中的产品 |  |
|  |  |  | 软化点TR﹠B |  |  |
|  |  |  | 延度15℃ |  |  |
|  |  |  | 闪点 |  |  |
| 2 | 公路工程 土工格栅 | 不同种类的格栅依据产品标准的要求确定检项。 | 外观质量 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部公路工程 检测中心 联系人：夏玲玲，刘英 电话：(010)62079597 传真：(010)62079582 |
|  |  |  | 单位面积质量允许偏差 |  |  |
|  |  |  | 纵横向每延米极限抗拉强度 |  |  |
|  |  |  | 纵横向标称抗拉强度下的伸长率 |  |  |
|  |  |  | 纵横向2％伸长率时的拉伸力 |  |  |
|  |  |  | 纵横向5％伸长率时的拉伸力 |  |  |
| 2 |  |  | 每延米拉伸断裂强度（玻纤格栅） |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率（玻纤格栅） |  |  |
|  |  |  | 粘焊点极限剥离力（粘焊格栅） |  |  |
| 3 | 路面标线 涂料 | 热熔反光型路面标线涂料 | 玻璃珠含量 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部交通工程监理 检测中心 联系人：韩文元、 周志伟 电话：(010)62079718, 82023176 传真：(010)62370567 |
|  |  |  | 抗压强度 |  |  |
|  |  |  | 耐磨性 |  |  |
|  |  |  | 色度性能 |  |  |
|  |  |  | 涂层低温抗裂性 |  |  |
|  |  |  | 加热稳定性 |  |  |
| 4 | 公路交通 标志板 |  | 外观质量 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工或正在施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部交通工程监理 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 底板厚度 |  |  |
|  |  |  | 逆反射系数 |  |  |
|  |  |  | 标志、包装、运输和贮存 |  |  |
| 5 | 公路交通 标志反光膜 |  | 逆反射系数 | 生产企业生产线或仓库 | 交通部交通工程监理 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 色度性能 |  |  |
|  |  |  | 耐高低温性能 |  |  |
|  |  |  | 附着性能 |  |  |
| 6 | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 | HDPE 硅芯管 | 外观质量 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部交通工程监理 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 结构尺寸 |  |  |
|  |  |  | 环刚度 |  |  |
|  |  |  | 拉伸强度 |  |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |
|  |  |  | 抗裂强度 |  |  |
|  |  |  | 内壁摩擦系数 |  |  |
|  |  | 管接头 | 硅芯管与管接头连接力 |  |  |
|  |  |  | 耐水压密封性能 |  |  |
| 7 | LED车道 控制标志 |  | 外观质量 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 (抽样数量一般不多于3台,抽检后样品退还生产企业或使用单位) | 交通部交通工程监理 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 产品标识与包装 |  |  |
|  |  |  | 单粒LED发光强度 |  |  |
|  |  |  | 色度性能 |  |  |
|  |  |  | 电气安全性能 |  |  |
|  |  |  | 环境适应性能 |  |  |
| 8 | LED可变 信息标志 |  | 外观质量 | 同上 | 交通部交通工程监理 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 产品标识与包装 |  |  |
|  |  |  | 单粒LED发光强度 |  |  |
|  |  |  | 色度性能 |  |  |
|  |  |  | 电气安全性能 |  |  |
|  |  |  | 环境适应性能 |  |  |
| 9 | 收费车道 交通信号灯 |  | 外观质量 | 同上 | 交通部交通工程监理 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 产品标识与包装 |  |  |
|  |  |  | 单粒LED发光强度 |  |  |
|  |  |  | 色度性能 |  |  |
|  |  |  | 电气安全性能 |  |  |
|  |  |  | 环境适应性能 |  |  |
| 10 | 轮廓标 |  | 外观质量 | 1.重点是运达施工现场，经确认准备用于施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部交通工程监理 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 结构尺寸 |  |  |
|  |  |  | 标识、包装和运输 |  |  |
|  |  |  | 发光强度系数 |  |  |
|  |  |  | 色度性能 |  |  |
|  |  |  | 耐盐雾性能 |  |  |
|  |  |  | 密封性能 |  |  |
|  |  |  | 金属支架或底板防腐性能 |  |  |
| 11 | 高速公路波形梁 钢护栏 | 波形梁板 | 基体金属板厚 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工或正在施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部交通工程 检测中心 联系人：刘晓新， 梁家林 电话：(010)62013238，62019588 传真：(010)62019588 |
|  |  |  | 定尺长度 |  |  |
|  |  |  | 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 护栏 立柱 | 基体金属壁厚 |  |  |
|  |  |  | 定尺长度 |  |  |
|  |  |  | 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 |  |  |
|  |  |  | 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 托架 | 基体金属板厚 |  |  |
|  |  |  | 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接 螺栓 | 整体抗拉荷载 |  |  |
|  |  |  | 防腐层厚度 |  |  |
| 12 | 突起路标 |  | 外观质量 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部交通工程 检测中心 （同上） |
|  |  |  | 结构尺寸 |  |  |
|  |  |  | 标识、包装和运输 |  |  |
|  |  |  | 发光强度系数 |  |  |
|  |  |  | 色度性能 |  |  |
|  |  |  | 耐盐雾性能 |  |  |
|  |  |  | 抗冲击性能 |  |  |
|  |  |  | 抗压荷载 |  |  |
| 13 | 收费 电动栏杆 |  | 外观质量 | 1.运达施工现场，经确认准备用于施工的产品。 2.部分生产企业生产线或仓库。 (抽样数量一般不多于3台,抽检后样品退还生产企业或使用单位) | 交通部通信交通管理工程质量监督站 联系人：秦律，常麦香 电话：(010)65293681，65293506 传真：(010)65293591 |
|  |  |  | 产品标识与包装 |  |  |
|  |  |  | 功能要求 |  |  |
|  |  |  | 材料要求 |  |  |
|  |  |  | 电气安全性能 |  |  |
|  |  |  | 环境适应性能 |  |  |
| 14 | 汽车 举升机 |  | 主要零部件 | 产品安装完成所在地点 | 交通部汽车保修设备 质量监督检测中心 联系人：张红卫， 仝小平 电话：(010)62079183，61583481 传真：(010)62079180 |
|  |  |  | 焊接 |  |  |
|  |  |  | 涂装 |  |  |
|  |  |  | 外观 |  |  |
|  |  |  | 整机性能 |  |  |